УДК 621.78, 536.2

В.А.Шеремет, И.А.Гунькин, И.И.Журавлев

# Приведенный коэффициент температуропроводности при прерванном охлаждении

Использование понятия “приведенный коэффициент температуропроводности” позволяет производить расчеты охлаждения проката в потоке стана сплошным потоком воды. В работе приведены результаты исследования зависимости значения этого показателя от температуры начала и конца ускоренного охлаждения.

Одна из методик, применяемая для расчета параметров ускоренного охлаждения металла в потоке стана [1, 2] основана на трех допущениях:

- Раскат рассматривается как простейшее геометрическое тело. В частности, арматурный прокат рассматривается как неограниченный цилиндр, лист и полоса - как неограниченная пластина.

- Охлаждение рассматривается как внутренний процесс при частном случае условий первого рода. Раскат первоначально прогрет до температуры t0. Затем температура поверхности раската практически мгновенно охлаждается до температуры охлаждающей воды tп и остается такой постоянно на протяжении всего процесса.

- Теплофизические свойства изделия (в частности - коэффициент температуропроводности) не изменяются. Их можно рассматривать как константы.

Если принять эти три допущения, можно воспользоваться относительно несложными аналитическими методами [3, 4].

Каждое из принятых допущений вызывает ряд противоречий. В частности, последнее допущение не учитывает того, что сталь является материалом полиморфным, вследствие чего коэффициент температуропроводности, в случае медленного охлаждения, изменяется, примерно, в 6 раз [4]. Для устранения этого противоречия в работе [5] предложено использовать понятие “приведенный коэффициент температуропроводности” aпр.

Так как различные источники (см. [6]) рекомендуют довольно широкий диапазон значений aпр = 3.5  11.1 мм2/с, была предпринята работа [6] по определению приведенного коэффициента температуропроводности при прерванном охлаждении. Методика основана на том, что на специально изготовленных образцах добивались охлаждения близкого к условиям первого рода. Изменяя время охлаждения , получали различную температуру конца ускоренного охлаждения tуо (см. рис. 1).

С использованием этой методики были продолжены исследования процесса охлаждения образцов толщиной 15 мм, изготовленных из стали марки Ст5пс. Основная цель исследований состояла в выявлении зависимости aпр от температуры конца ускоренного охлаждения tуо при начальной температуре t0 равной 700 °C (охлаждение без фазовых превращений) и 900 °C (охлаждение с распадом аустенита).

Рис. 1. Влияние продолжительности прерванного охлаждения на температуру конца ускоренного охлаждения

Рис. 2. Приведенный коэффициент температуропроводности при различных температурах конца ускоренного охлаждения

При малом времени охлаждения ( = 0.3  1.0 с, t0 - tуо < 150 °C) точность определения aпр оказалась довольно низкой (см. рис. 2). При более глубоком охлаждении степень точности становилась приемлемой.

В случае, когда охлаждение осуществлялось с температуры 700 °C приведенный коэффициент температуропроводности составил 8.0  13.1 мм2/с (aпр ср = 10.5 мм2/с, S = 1.3 мм2/с). Отметим, что наблюдалась незначительная корреляция aпр[мм2/с] = 11.2 - tуо[°C]/433, Sост = 1.3 мм2/с,  = 0.22, но такой зависимостью в реальных расчетах можно пренебречь.

Более сложную взаимосвязь наблюдали при охлаждении с фазовыми переходами. В температурном интервале Ar3 - Ar1 ход охлаждения замедляется (рис. 1), что должно приводить к резкому уменьшению aпр. К сожалению, точность определения aпр при tуо >  Ar1 оказалась довольно низкой (см. рис. 2). Ниже температуры фазовых переходов приведенный коэффициент температуропроводности хорошо подчиняется корреляции aпр[мм2/с] = 10.2 - tуо[°C]/103, Sост = 0.4 мм2/с,  = 0.97.

### Перечень ссылок

1. Черненко В.Т. Исследование процесса термического упрочнения проката в сплошном потоке воды и разработка охлаждающих устройств. Автореф. канд. дис. Днепропетровск, 1974.

2. Расчет длины устройств для охлаждения проката сплошным потоком воды. Худик В.Т., Черненко В.Т., Сиухин А.Ф., Литовченко Ю.К. - Металлургия и коксохимия, вып. 36. Киев: Технiка, 1973, с. 68-72.

3. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., Высшая школа, 1967. 600 с.

4. Тайц Н.Ю. Технология нагрева стали. М., Металлургиздат, 1962. 568 с.

5. Расчет температурного поля при охлаждении толстых листов. Орлов Э.А., Спиваков В.И., Новиков А.М., Васильева И.Е. в сб. “Термическая обработка металлов”, № 4. М., Металлургия, 1975 (МЧМ СССР), с. 27-30.

6. Приведенный коэффициент температуропроводности при прерванном охлаждении. Худик В.Т., Гунькин И.А., Журавлев И.И., Приходько Е.В. // Сб. научн. трудов. “Строительство, материаловедение, машиностроение”, Вып. 12 - Дн-ск, ПГАСА, 2001, с. 92-93.

### Опубликовано:

Приведенный коэффициент температуропроводности при прерванном охлаждении / В.А.Шеремет, И.А.Гунькин, И.И.Журавлев // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. труд. / Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури. - Днiпропетровськ: 2002. - Вып. 15. ч. 1, С. 86-88.