УДК 669.017, 620.172.24

## В.А.Шеремет, И.А.Гунькин, И.И.Журавлев, Г.И.Сокуренко

## К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ВЕЛИЧИН ОТНОСИТЕЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ БАЗАХ

Различные стандарты требуют применения различных базовых длин для определения относительного удлинения: δ5, δ10, δ200 и т.д. Показано, как осуществлять перевод значений относительного удлинения с одной исходной базы в другую.

Различные стандарты требуют применения различных базовых длин для определения относительного удлинения. Так, ГОСТ 5781 и ГОСТ 10884 требуют определения относительного удлинения в месте разрыва на базе пяти номинальных диаметров δ5 и равномерного относительного удлинения вне места разрушения δр. ДСТУ 3760 кроме этого требует определения полного относительного удлинения при максимальной нагрузке δmax. DIN 488 нормирует десятикратное относительное удлинение δ10, а ASTM A722 еще и двадцатикратное δ20.

Помимо относительных удлинений, определяемых на базе кратной номинальному диаметру, регламентируются удлинения на фиксированных базах. Так, ГОСТ 10446 нормирует относительное удлинение на базе 100 мм δ100, CAN/CSA-G30.18 - на базе 200 мм δ200. Стандарты ASTM А615 и ASTM А370 - на базах 8 и 10 дюймов соответственно: δ8" и δ10".

При проведении исследовательских работ желательно получать полный объем данных об относительном удлинении. В то же время определять все виды относительных удлинений не имеет смысла. Покажем, что для определения любого относительного удлинения достаточно знать значения двух других величин.

На рис. 1 показана расчетная схема к определению трех величин относительного удлинения: на базах l1, l2 и равномерного относительного удлинения на базе l3. Там же показаны взаимосвязи между определяемыми величинами.

|  | δ1=l1'−l1l1; δ2=l2'−l2l2; δр=l3'−l3l3; l2=l1+l3; l2'=l1'+l3'. |
| --- | --- |
| Рис. 1. Расчетная схема к определению относительного удлинения образца по трем различным базам. |  |

Путем преобразований получим

δр⋅(l1−l2)=δ1⋅l1−δ2⋅l2.	(1)

Т.е. два относительных удлинения на различных базовых длинах δ1 и δ2 однозначно предопределяют величину равномерного относительного удлинения.

Введем третью величину относительного удлинения δ3:

δр⋅(l1−l3)=δ1⋅l1−δ3⋅l3.	(2)

Исходя из (1) и (2) получаем:

δ3⋅l3⋅(l1−l2)=δ1⋅l1⋅(l3−l2)−δ2⋅l2⋅(l3−l1).	(3)

Таким образом, любые три величины относительного удлинения, определенные на различных начальных базах детерминантно связаны между собой. Авторы рекомендуют при исследованиях определять две величины относительного удлинения: δ5 и δ10. Эти два значения позволяют определить относительное удлинение при любых других начальных базах:

| δр=2⋅δ10−δ5 | δ100=d10−1⋅δ5−d10−2⋅δ10 |
| --- | --- |
| δmax=δр+σвE⋅100%, где E=200∙103 Н/мм2 - начальный модуль упругости | δ200=d20−1⋅δ5−d20−2⋅δ10 |
|  | δ8} } = left ( { {d} over {20 . 32} } - 1 right ) cdot δ rSub { size 8{5} } - left ( { {d} over {20 . 32} } - 2 right ) cdot δ rSub { size 8{10} } } { |
| δ20=1.5⋅δ10−0.5⋅δ5 | δ10} } = left ( { {d} over {25 . 4} } - 1 right ) cdot δ rSub { size 8{5} } - left ( { {d} over {25 . 4} } - 2 right ) cdot δ rSub { size 8{10} } } { |

Возможны другие варианты, например - определение δ5 и δр. Формулы пересчета можно получить из соотношений (1) и (3). Важно соблюдать требование, чтобы исходные базы для определения относительного удлинения были разными. Например, для проката диаметром 20 мм δ10 и δ200 это одна и та же величина. В общем случае следует руководствоваться правилом “Чем больше отличаются исходные базы - тем выше точность”.

Экспериментальная проверка разработанной методики показала, что при определении δ8" как фактического значения, так и f(δ5, δ10) наблюдалась статистическая ошибка δ8" факт < δ8" расч. Поиск причины возникновения этой ошибки показал, что при определении δ8" периодически производили замер l1 от кернений, расположенных вблизи участка захвата металла плашками разрывной машины. Т.е. причина возникновения ошибки заключалась не в несовершенстве предлагаемой методики, а в несоблюдении ряда требований ГОСТ 12004. Переход к более длинным образцам позволил исключить наблюдаемое нарушение, в результате чего наблюдаемая статистическая ошибка исчезла и величина δ8" факт - δ8" расч приобрела нормальный характер с величиной среднего равной 0. Таким образом, использование рассматриваемой методики позволяет осуществлять периодический контроль правильности определения относительного удлинения. Такой контроль позволяет выявлять ошибки, связанные с замером расстояний по керну, расположенному близко к захватам или к месту разрушения, с определением относительного удлинения по разрыву, произошедшему вблизи плашек или при несовершенстве методов кернения.

### Опубликовано:

К вопросу о переводе величин относительного удлинения при различных базах / В.А.Шеремет, И.А.Гунькин, И.И.Журавлев, Г.И.Сокуренко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып. 22, Часть II. - Днепропетровск: ПГСиА, 2003. - с. 111-113