# SI 4466, Часть 3 Сталь для армирования бетона: стержни периодического профиля

## Правила приемки

Арматурный прокат принимают партиями. Партия должна состоять из арматурного проката одного класса и одного диаметра, изготовленного из одной плавки-ковша одной производственной серией. Масса партии не должна превышать 100 т.

Арматурный прокат принимают по характеристическим значениям.

### Первоначальная выборка

Первоначальная выборка состоит из:

15 образцов для определения площади поперечного сечения (массы погонного метра) и испытаний на разрыв;

15 образцов для испытаний на изгиб;

2 образца для определения химического состава стали;

1 образец для испытания на изгиб с разгибом (длинный стержень четырехкратной длины);

1 образец для испытания на циклическую деформацию (длинный стержень четырехкратной длины).

### Испытания на растяжение

Определение площади поперечного сечения

Определяется фактическая площадь поперечного сечения каждого образца Sфак i. Партия бракуется, если отклонение фактической площади от номинальной хотя бы для одного образца из 15 превышает -4.0 ÷ +6.0 %.

Здесь и далее - если причин для отбраковки нет, идем дальше. Если условие отбраковки выполняется, партия бракуется и анализ заканчивается.

Определяется средняя площадь сечения в выборке:

Sфакт ср=i=115Sфакт i15.

Партия бракуется, если для арматурного проката диаметром до 10 мм отклонение средней площади поперечного сечения в выборке от номинальной превышает -2.5 ÷ +4.5 %. Для проката 12 мм и выше: -2.5 ÷ +3.5 %.

Испытание всех образцов на растяжение - σт, σв, σв/σт, δ10

При определении предела текучести и временного сопротивления используется американский принцип. Если фактическая площадь поперечного сечения образца меньше или равна номинальной, то используется номинальное значение площади; если больше - фактическое:

Если Sфакт≤ Sном:σт=FтSном,σв=FmaxSном;Если Sфакт> Sном:σт=FтSфакт,σв=FmaxSфакт.

Для 15 значений предела текучести σт, временного сопротивления σв, отношения временного сопротивления к пределу текучести σв/σт и относительного удлинения δ10 определяют среднее и среднеквадратичное отклонение:

σт ср 15=i=115σт i15,Sσт 15=i=115σт i−σт ср 15214;σв ср 15=i=115σв i15,Sσв 15=i=115σв i−σв ср 15214;σвσтср 15=i=115σв iσт i15,Sσвσт 15=i=115σв iσт i−σвσтср 15214;δ10 ср 15=i=115δ10 i15,Sδ10 15=i=115δ10 i−δ10 ср 15214.

Для каждого показателя определяют вычисленные характеристические значения. При этом для предела текучести определяют верхнее и нижнее вычисленные характеристические значения, а для временного сопротивления, значения отношения временного сопротивления к пределу текучести и относительного удлинения - нижние вычисленные характеристические значения:

vcn σт min 15=σт ср 15−2.33⋅Sσт 15,vcn σт max 15=σт ср 15+2.33⋅Sσт 15,vcn σв 15=σв ср 15−2.33⋅Sσв 15,vcn σвσт 15=σвσтср 15−2.33⋅Sσвσт 15,vcn δ10 15=δ10 ср 15−2.33⋅Sδ10 15.

Испытания на растяжение признаются удовлетворительными на основании первоначальной выборки, если для вычисленных характеристических значений vcn 15 выполняются все требования Таблицы 1.

Таблица 1

Требования к вычисленным характеристическим значениям механических свойств арматурного проката

| vcn σт min, Н/мм2 | vcn σт max, Н/мм2 | vcn σв, Н/мм2 | vcn σв/σт | vcn δ10, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| не менее | не более | не менее |  |  |
| 400 | 520 | 500 | 12.0 | 1.25 |

Партия бракуется, если выполняется хотя бы одно из перечисленных ниже условий:

σт ср 15−400Sσт 15<2.00,520−σт ср 15Sσт 15<2.00,

σв ср 15−500Sσв 15<2.00,σвσтср 15−1.25Sσвσт 15<2.00,δ10 ср 15−12.0Sδ10 15<2.00.

Если испытания на растяжение первоначальной выборки из 15 образцов признать удовлетворительными нельзя, но условия для отбраковки партии не выполняются, необходимо отобрать дополнительно 45 образцов для испытания на растяжение. Результаты испытаний (предел текучести σт, временное сопротивление σв, значение отношения временного сопротивления к пределу текучести σв/σт и относительное удлинение δ10) этих 45 образцов объединяют с первоначальной выборкой из 15 образцов. В результате получают расширенную выборку из 60 образцов. Для расширенной выборки определяют статистические показатели:

σт ср 60=i=160σт i60,Sσт 60=i=160σт i−σт ср 60259;σв ср 60=i=160σв i60,Sσв 60=i=160σв i−σв ср 60259;σвσтср 60=i=160σв iσт i60,Sσвσт 60=i=160σв iσт i−σвσтср 60259;δ10 ср 60=i=160δ10 i60,Sδ10 60=i=160δ10 i−δ10 ср 60259.

На основании статистических показателей для расширенной выборки определяют вычисленные характеристические значения:

vcn σт min 60=σт ср 60−1.93⋅Sσт 60,vcn σт max 60=σт ср 60+1.93⋅Sσт 60,vcn σв 60=σв ср 60−1.93⋅Sσв 60,vcn σвσт 60=σвσтср 60−1.93⋅Sσвσт 60,vcn δ10 60=δ10 ср 60−1.93⋅Sδ10 60.

Испытания на растяжение признаются удовлетворительными на основании расширенной выборки, если для вычисленных характеристических значений vcn 60 выполняются все требования Таблицы 1. В противном случае (если хотя бы одно требование vcn 60 не выполняется) партия бракуется.

### Испытание на изгиб

Партия принимается, если все 15 образцов первоначальной выборки выдержали испытание на изгиб, или испытание на изгиб не выдержал только один образец из 15.

Партия бракуется, если три и более образцов из первоначальной партии не выдержали испытаний на изгиб.

Если из 15 образцов испытаний на изгиб не выдержали 2, отбираются и испытываются на изгиб дополнительно 45 образцов. Партия принимается, если из этих 45 образцов все выдержали испытание на изгиб. Если хотя бы один образец не выдержал - партия бракуется.

### Определение химического состава

Для контроля химического состава от партии отбирают 2 образца. Для обоих образцов определяется содержание в стали углерода, марганца, хрома, никеля, меди, молибдена, ванадия, серы и фосфора. Затем - углеродный эквивалент Cэкв=C+Mn6+Cr+Mo+V5+Ni+Cu15 и суммарное содержание серы и фосфора. Партия принимается, если для обоих образцов выполняются требования Таблицы 2. Если хотя бы один образец не отвечает требованиям Таблицы 2, партия бракуется.

Таблица 2

Требование к химическому составу свариваемой (400W) и несвариваемой (400) арматурной стали (для всех значений - %, не более)

| Класс | C | Cэкв | S | P | S+P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0.38 | 0.60 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| 400W | 0.24 | 0.55 |  |  |  |

### Испытание на изгиб с разгибом

От длинного стержня четырехкратной длины отрезается один образец. Партия принимается, если образец выдержал испытание на изгиб с разгибом.

Если образец испытания на изгиб с разгибом не выдержал, от оставшейся части стержня изготовляют три пробы, которые подвергают испытаниям. Партия принимается, если все три пробы выдержали испытание на изгиб с разгибом. Если из трех дополнительных проб хотя бы одна не выдержала - партия бракуется.

### Испытание на циклическую деформацию

От длинного стержня четырехкратной длины отрезается один образец. Партия принимается, если образец выдержал испытание на циклическую деформацию.

Если образец испытания на циклическую деформацию не выдержал, от оставшейся части стержня изготовляют три пробы, которые подвергают испытаниям. Партия принимается, если все три пробы выдержали испытание на циклическую деформацию. Если из трех дополнительных проб хотя бы одна не выдержала - партия бракуется.